| ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ (ЕАСС) EURO – ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION (ЕАSС) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т | ГОСТ 32131― 202 (проект, первая редакция) |

Упаковка стеклянная

Бутылки для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции

Общие технические условия

Настоящий проект стандарта не подлежит применению

до его принятия

Минск

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации

202

Предисловие

Евразийский совет по стандартизации, метрологии и сертификации (ЕАСС) представляет собой региональное объединение национальных органов по стандартизации государств, входящих в Содружество Независимых Государств. В дальнейшем возможно вступление в ЕАСС национальных органов по стандартизации других государств.

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены в ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и отмены»

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью «Эксперт-Стандарт» (ООО «Эксперт-Стандарт»)

- 2 ВНЕСЕН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 074 «Стеклянная тара и посуда»

3 ПРИНЯТ Евразийским советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол от                       202   г. №               )

За принятие проголосовали:

| Краткое наименование страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Код страны по МК (ИСО 3166) 004–97 | Сокращенное наименование национального органа по стандартизации |
| --- | --- | --- |
| Азербайджан Армения Беларусь Грузия Казахстан Киргизия Молдова Россия Таджикистан Узбекистан Украина | AZ AM BY GЕ KZ KG MD RU TJ UZ UA | Азстандарт Минэкономики Республики Армения Госстандарт Республики Беларусь Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Институт стандартизации Молдовы Росстандарт Таджикстандарт Узстандарт Минэкономразвития Украины |

4 ВЗАМЕН ГОСТ 32131–2013

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

В случае пересмотра, изменения или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации в каталоге «Межгосударственные стандарты»

# Исключительное право официального опубликования настоящего стандарта на территории указанных выше государств, принадлежит национальным (государственным) органам по стандартизации этих государств

Содержание

1 Область применения…………………………………………………………………………

2 Нормативные ссылки…………………………………………………………..…………….

3 Термины и определения…………………......................................................................

4 Классификация, основные параметры и размеры……………………………………...

5 Технические требования..……………………………………………………………………

6 Правила приемки …………………………………………………………………………….

7 Методы контроля …………………………………………………………………………….

8 Транспортирование и хранение …………………………………………………………...

9 Условия эксплуатации ……………………………………………………………………….

Библиография ………………………….............................................................................

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

Упаковка стеклянная Бутылки для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции Общие технические условия Glass package. Glass containers for alcohol and non-alcohol food products. General specifications

Дата введения – 202   –    –

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт распространяется на бутылки стеклянные (далее – бутылки) разной конструкции  и дизайна, в том числе и декорированные в процессе формования, из бесцветного, полубелого или цветного натрий-кальций-силикатного стекла по ГОСТ 34382. Бутылки предназначены для алкогольной и безалкогольной пищевой продукции.

1.2 Настоящий стандарт устанавливает основные требования по безопасности бутылок, технические требования к качеству, правила приемки, методы контроля, требования к упаковке, маркировке, транспортированию, хранению и условиям эксплуатации.

1.3 Настоящий стандарт не распространяется на бутылки для соков, соусов, кетчупов, растительных масел и другой аналогичной пищевой продукции.

1.4 Настоящий стандарт не распространяется на бутылки из других марок стекол.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие межгосударственные стандарты:

ГОСТ 2156 Натрий двууглекислый. Технические условия

ГОСТ ISO 8106 Упаковка стеклянная. Определение вместимости гравиметрическим методом

ГОСТ ISO 9008 Бутылки стеклянные. Вертикальность. Метод испытания

ГОСТ ISO 9009 Тара стеклянная. Высота и непараллельность венчика горловины относительно дна. Методы испытания

ГОСТ ISO 9058 Тара стеклянная. Бутылки. Допускаемые отклонения от номинальных размеров

ГОСТ 10117.2  Бутылки стеклянные для пищевых жидкостей. Типы, параметры и основные размеры

ГОСТ ISO 12821 Упаковка стеклянная. Бутылки. Венчик 26 Н 180 под кронен-пробку. Размеры

ГОСТ 13903 Упаковка стеклянная. Методы контроля термической стойкости

ГОСТ 13904 Тара стеклянная. Методы контроля сопротивления внутреннему гидростатическому давлению

ГОСТ 13905 Тара стеклянная. Метод контроля водостойкости внутренней поверхности

ГОСТ 14192 Маркировка грузов

ГОСТ 15150–69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды

ГОСТ 17527 (ISO 21067:2007) Упаковка. Термины и определения

ГОСТ 25706 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования

ГОСТ 30005 Упаковка стеклянная. Дефекты стекла и изделий из него. Термины и определения. Дефекты изделий

ГОСТ 31292 Тара стеклянная. Методы контроля остаточных напряжений после отжига

ГОСТ 32129 Бутылки стеклянные. Венчики горловин. Типы и размеры. Часть 1. Венчик типа КПМ-30

ГОСТ 32674 Тара стеклянная. Размеры. Методы контроля

ГОСТ 33202–2014 Упаковка стеклянная. Стекло. Гидролитическая стойкость стекла при 98 °С. Метод испытания и классификация

ГОСТ 33203 Упаковка стеклянная. Сопротивление вертикальной нагрузке. Методы испытания

ГОСТ 33204 Упаковка стеклянная. Дефекты стекла и изделий из него. Термины и определения. Дефекты стекла

ГОСТ 34381 Упаковка стеклянная. Прочность стенок корпуса на удар. Методы испытания

ГОСТ 34382 Упаковка стеклянная. Стекло. Марки стекла

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов на официальном интернет-сайте Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (www.easc.by) или по указателям национальных стандартов, издаваемым в государствах, указанных в предисловии, или на официальных сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации. Если на документ дана недатированная ссылка, то следует использовать документ, действующий на текущий момент, с учетом всех внесенных в него изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то следует использовать указанную версию этого с документа. Если после принятия настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение применяется без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 17527, ГОСТ 30005, ГОСТ 33202, ГОСТ 33204, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1 номинальная вместимость бутылки: Объем воды стандартной температуры 20 ºС, который вмещает бутылка при заполнении до определенного объема, используемый для ее маркировки.

3.2 полная вместимость бутылки: Объем воды стандартной температуры 
20 ºС, который вмещает бутылка при заполнении до края горловины.

3.3 уровень наполнения: Расстояние от плоскости торца венчика горловины до поверхности жидкости в бутылке, заполненной до заданного уровня, соответствующего номинальной вместимости бутылки.

3.4 допускаемое отклонение: Разность между предельно допустимыми (положительными или отрицательными) и соответствующими заданными номинальными размерами, при которых бутылку считают годной к выпуску в обращение.

3.5 бутылка круглой формы: Бутылка, имеющие круг в наибольшем горизонтальном поперечном сечении корпуса и в основании при заданных номинальных размерах.

3.6 диаметр корпуса бутылки: Размер наибольшего горизонтального поперечного сечения.

3.7 коэффициент разнотолщинности стенки: Отношение минимальной толщины стенки к ее максимальной толщине по горизонтальной плоскости сечения корпуса бутылки круглой формы.

3.8 несмываемые загрязнения: Визуально видимые загрязнения на внутренней и/или наружной поверхностях бутылки, остающиеся после применения моющих средств.

3.9

гидролитическая стойкость стекла (водостойкость): Устойчивость свежей поверхности раздробленного стекла в виде зерен определенного размера, при воздействии воды температурой 98 °С. [ГОСТ 33202–2014, пункт 3.1]

3.10 несоответствие : Невыполнение требований, установленных в документах по стандартизации.

3.11 критическое несоответствие : Дефект, наличие которого существенно влияет на безопасное использование бутылки, в связи с чем они не могут быть использованы по своему функциональному назначению.

3.12 опасное несоответствие : Дефект, наличие которого может существенно повлиять на безопасное использование бутылки по функциональному назначению, но не является критическим.

3.13 значительное несоответствие: Дефект, который существенно (отрицательно) влияет на использование бутылки в технологическом процессе у заказчика.

3.14 менее опасное несоответствие:  Дефект, который менее существенно влияет на использование бутылок в технологическом процессе заказчика, но не является опасным.

3.15 неопасное несоответствие: Дефект, который незначительно ухудшает эстетическое восприятие внешнего вида бутылки, но не влияет на ее использование заказчиком.

3.16 дизайн бутылки: Художественное конструирование, объединяющее эстетичный вид бутылки и ее функциональность в одно целое.

3.17 декор (украшение): Рисунок, который нанесен на поверхность бутылки в процессе выработки.

3.18 сувенирная бутылка: Бутылка, имеющая оригинальную форму, отображающую национальные или местные особенности, выдающиеся события, памятные даты, достижения науки, культуры, искусства и спорта, и/или оформленная в традиционном для страны (республики, края, области) стиле.

3.19 контрольный образец бутылки: Образец готовой продукции, утвержденный руководителем предприятия изготовителя и/или согласованный с заказчиком в качестве представителя конкретной бутылки, для идентификации поставляемой продукции.

4 Классификация, основные параметры и размеры

4.1 Бутылки в зависимости от назначения классифицируют на группы согласно таблице 1.

Т а б л и ц а  1

| Номер группы бутылок | Наименование продукции | Давление двуокиси углерода (СО2) в бутылке, кПа, при (20±1) ºС |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вино: игристое высокого качества, виноградное Шампанское | Не менее 350 |
|  | Вино: игристое, газированное | Не менее 300 |
| 2 | Напитки безалкогольные сильногазированные | Более 230 |
|  | Пиво | От 230 |
| 3 | Вино: игристое жемчужное, газированное жемчужное, фруктовое игристое | От 100 до 250 включ. |
|  | Сидр: игристый, жемчужный; газированный жемчужный | От 150 |
|  | Напитки безалкогольные, минеральная и питьевая вода: среднегазированные слабогазированные | От 150 до 230 включ. От 65 до 150 включ. |
| 4 | Продукция, не содержащая СО2: винодельческая (вина, коньяк, бренди, винные напитки и коктейли и др.) безалкогольного и слабоалкогольного производства (напитки, сиропы, и др.) | _ _ |
|  | Водки, ликероводочные изделия, спиртные напитки , минеральная и питьевая вода | _ |

4.2 Марка стекла, назначение, форма бутылок, основные параметры и размеры, номинальная, полная и/или вместимость по уровню наполнения, толщина стенок и дна, рекомендуемая масса, допускаемые отклонения, цвет и декор конкретного вида бутылок должны соответствовать требованиям настоящего стандарта, ГОСТ 10117.2 или требованиям технической документации, согласованной с заказчиком.

Не допускается устанавливать значения требований безопасности в технической документации ниже значений требований, предусмотренных настоящим стандартом.

4.3 Контролю подлежат основные размеры (полная вместимость, общая высота, диаметр корпуса круглых бутылок, размеры корпуса бутылок другой формы, толщина стенок и дна), в том числе размеры венчиков горловин, указанные на рисунках (чертежах) конкретных видов бутылок. Номинальную вместимость конкретного вида бутылок по уровню наполнения контролируют по согласованию с заказчиком.

4.4 Форма, тип венчика горловины бутылок должны соответствовать рисункам (чертежам) по ГОСТ 10117.2, ГОСТ ISO 12821, ГОСТ 32129, технической документации изготовителя на конкретные виды банок и бутылок.

4.4 Остальные размеры бутылок, указанные на рисунках (чертежах), применяют при изготовлении формовых комплектов и/или для справок.

4.5 Высота углубления под этикетку на корпусе бутылок рекомендуется от 0,2 до 1,0 мм, высота оттиска (предпочтительнее в виде полумесяца) на дне бутылок от насечки на поддоне формы рекомендуется от 0,1 до 0,8 мм.

4.6 Декоративные и рельефные изображения, логотипы, надписи, товарные знаки, указанные на рисунках (чертежах), должны быть четко выражены.

4.7 Условное обозначение бутылок должно соответствовать порядку, принятому в организации, изготовляющей бутылки, с обязательным указанием типа венчика горловины, номинальной вместимости бутылок и обозначения настоящего стандарта или утвержденного технического документа изготовителя.

5 Технические требования

5.1 Характеристики

5.1.1 Бутылки изготовляют в соответствии с требованиями настоящего стандарта, рисунков (чертежей) и других документов по стандартизации. Допускается дополнительно использовать контрольные образцы.

5.1.2 Внутренняя поверхность бутылок, контактирующая с алкогольной и безалкогольной пищевой продукцией, должна соответствовать требованиям, установленным законодательством государства, принявшего настоящий стандарт.

5.1.3 Не допускается нанесение каких-либо покрытий на внутреннюю поверхность бутылок.

5.1.4 Санитарно-гигиенические показатели к бутылкам из натрий-кальций-силикатного стекла, предназначенным для контакта с алкогольной и безалкогольной пищевой продукцией, согласно требованиям технического регламента [1].

5.1.5. На поверхностях бутылок не допускаются дефекты, перечисленные в 5.1.5.1 – 5.1.5.8:

5.1.5.1 Прилипшие кусочки стекла, стеклянная пыль, стеклянные нити и шипы, режущиеся и осыпающиеся частицы стекла, а также открытые пузыри на внутренней поверхности бутылки.

5.1.5.2 Трещины, сквозные посечки, инородные включения, имеющие вокруг себя посечки, острые швы и заусенцы, сколы.

5.1.5.3 Закрытые пузыри, открытые пузыри на внешней поверхности и инородные включения в количестве и размерами не должны превышать указанные в таблице 2.

Т а б л и ц а  2

| Номинальная вместимость бутылок, мл | Размер٭, мм |  | Количество, шт. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | пузыря | инородного включения | пузырей | инородных включений |
| До 250 включ. | Св.1,0 до 1,5 включ. » 1,5 » 3,0 » | До 1,0 включ. – | 4 2 | 1 – |
| Св. 250 до 500 включ. | Св. 1,0 до 1,5 включ. » 1,5 » 4,0 » | До 1,0 включ. Св. 1,0 до 1,5 » | 8 3 | 1 1 |
| Св. 500 | Св. 1,0 до 1,5 включ. » 1,5 » 4,0 » | До 1,0 включ. Св. 1,0 до 1,5 » | 8 3 | 2 1 |
| ٭ Для круглых пузырей – диаметр, для овальных – половина суммы длины и ширины. |  |  |  |  |

5.1.5.4 Кованость и волнистость стенок корпуса, заметные при заполнении бутылок водой; резко выраженные: складки, морщины, двойные швы, след отреза ножницами.

5.1.5.5 Поверхностные посечки в сосредоточенном виде общей длиной более 5 мм, единичная поверхностная посечка длиной более 10 мм.

5.1.5.6 Шлиры и свили, резко выраженные и/или сопровождаемые внутренними напряжениями.

Удельная разность хода лучей при контроле шлиров и свилей на поляриметре не должна превышать 115 нм/см.

5.1.5.7 Потертость поверхности бутылки с посечками и сколами.

5.1.5.8 Загрязнения, не смываемые моющими средствами.

5.1.6 На бутылках допускаются редко расположенные, и/или виде отдельных скоплений (не более 10 шт. в скоплении) закрытые пузыри размером не более 1 мм (мошка).

5.1.7 Не допускается деформация венчика горловины и наличие на торцевой поверхности венчика посечек, закрытых пузырей диаметром более 1мм (более 2 шт.), инородных включений, заусенцев.

5.1.8 Максимально допускаемое отклонение номинальной вместимости Vn бутылки круглой формы, согласно ГОСТ ISO 9058, не должно превышать значений, указанных в таблице 3.

Т а б л и ц а  3

| Номинальная вместимость, Vn, мл | Максимально допускаемое отклонение фактической номинальной вместимости |  |
| --- | --- | --- |
|  | % от Vn | мл |
| От 50 до 100 включ. | – | 3 |
| Св. 100 до 200 включ. | 3 | – |
| Св. 200 до 300 включ. | – | 6 |
| Св. 300 до 500 включ. | 2 | – |
| Св. 500 до 1000 включ. | – | 10 |
| Св. 1000 до 5000 включ. | 1 | – |
| П р и м е ч а н и е – Максимально допускаемое отклонение полной вместимости должно быть таким же, как максимально допускаемое отклонение на соответствующую номинальную вместимость. |  |  |

5.1.9 Толщина стенок и дна бутылок круглой формы должна быть не менее значений, указанных в таблице 4.

Т а б л и ц а  4

| Номер группы бутылок | Толщина, мм |  |
| --- | --- | --- |
|  | стенок | дна |
| 1 | 2,5 | 4,0 |
| 2 (кроме бутылок для пива) | 1,8 | 3,0 |
| 3 | 1,4 | 2,5 |
| 4; 2 (бутылки для пива) вместимостью, мл: до 500 включ. св. 500 до 1000 включ. св. 1000 | 1,2 1,4 2,0 | 2,5 3,0 4,0 |

Допускается изготовлять бутылки другой толщины стенки и дна по согласованию с заказчиком.

5.1.10 Коэффициент разнотолщинности стенок круглых бутылок рекомендуется не менее 0,35.

5.1.11 Толщину стенок и дна бутылок некруглой формы устанавливают в зависимости от их конфигурации, назначения и указывают на рисунках (чертежах) и/или в технических документах на конкретные виды бутылок.

5.1.12 Допускаемое отклонение Тн, мм, от номинальной высоты бутылки круглой формы, согласно ГОСТ ISO 9058, не должно превышать значений, вычисленных по формуле

Тн = ± (0,6 + 0,004Н),                                             (1)

где Н – номинальная высота бутылки, мм.

5.1.13 Допускаемое отклонение от номинального диаметра корпуса бутылки круглой формы ТD, мм, согласно  ГОСТ ISO 9058, не должно превышать значений, вычисленных по формуле

ТD = ± (0,5 + 0,012D),                                            (2)

где D – номинальный диаметр корпуса бутылки, мм.

5.1.14 Допускаемые отклонения номинальной вместимости, толщины стенок и дна, размеров корпуса и высоты бутылок некруглой формы принимают по согласованию с заказчиком и указывают на рисунках (чертежах) и/или в технических документах на конкретные виды бутылок.

5.1.15. Допускаемые отклонения внутреннего и наружного диаметров венчика горловины, наружного диаметра по резьбе на венчике горловины, диаметра укупорочного кольца венчика горловины должны соответствовать рисункам (чертежам) и/или  техническим документам на конкретные типы венчиков горловин.

5.1.16 Овальность корпуса бутылки и овальность венчика горловины не должны превышать допускаемых отклонений на их диаметры.

5.1.17 Допускаемые отклонения Тv, мм, вертикальности оси бутылки, согласно ГОСТ ISO 9058, не должны превышать значений, вычисленных по следующим формулам:

для высоты Н ≤ 120 мм

Тv = 1,5;							(3)

для высоты Н > 120 мм

Тv = 0,3 + 0,01Н,						(4)

где Н – номинальная высота бутылки, мм.

5.1.18 Допускаемые отклонения параллельности торца венчика горловины  относительно дна круглых бутылок, согласно ГОСТ ISO 9058, не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

Т а б л и ц а  5

В миллиметрах

| Номинальный диаметр венчика горловины | Допускаемое отклонение |
| --- | --- |
| До 20 включ. | 0,45 |
| Св. 20 до 30 включ. | 0,60 |
| Св. 30 до 40 включ. | 0,70 |
| Св. 40 до 50 включ. | 0,80 |

5.1.19 Переход плоскости венчика горловины к внутренней полости бутылки должен быть оформлен согласно рисунку (чертежу) бутылки. Допускается гладкий кольцевой след от плунжера, не выступающий на плоскость венчика горловины бутылки.

5.1.20 Высота швов на корпусе и дне бутылки не должна превышать 0,3 мм.

На боковой поверхности и плоскости венчика горловины бутылки высота швов не должна превышать 0,2 мм.

Не допускается переход донного шва на корпус выше толщины дна. Высота притупленных уголков на сопряжении швов по корпусу не должна превышать 1,0 мм.

5.1.21 На внешней поверхности бутылок допускаются оттиски от вакуумных отверстий формового комплекта.

5.1.22 Бутылки должны быть термически стойкими и выдерживать перепады температур не менее, указанных в таблице 6.

Т а б л и ц а  6

| Номер группы бутылок | Перепад температур, ºС, не менее |
| --- | --- |
| 2, 3 | 40 |
| 1, 4 | 35 |

5.1.23 Удельная разность хода лучей на полярископе-поляриметре при контроле остаточных напряжений после отжига бутылок не должна превышать 115 нм/см.

При контроле остаточных напряжений в поле зрения полярископа не допускаются цвета: оранжевый, светло – желтый, желтый, белый, голубовато –зеленый, зеленый, желто – зеленый.

5.1.24 Водостойкость натрий-кальций-силикатного стекла бутылок должна быть не ниже класса HGB 3 по ГОСТ 33202. При испытании водостойкости кипячением при при 98 ºС бесцветного и полубелого стекла для бутылок под водку и ликероводочную продукцию, расход раствора соляной кислоты, концентрации равной с (HCL) = 0,01 моль/дм3, на титрование 1 гр. стеклянных гранул должен быть свыше 0,20 до 0,60 см3  включительно. Под другие виды алкогольной и безалкогольной продукции на титрование 1 гр. стеклянных гранул должно пойти раствора соляной кислоты, концентрации равной с (НCL) = 0,01 моль/дм3 свыше 0,20 до 0,85 см3 включительно.

5.1.25 Бутылки должны быть водостойкими при испытании методом выщелачивания внутренней поверхности под воздействием воды. Показатели водостойкости, выраженные объемом раствора концентрации С (НСL) = 0,01 моль/дм3, израсходованным на титрование 50 мл водной вытяжки, не должны быть более значений, указанных в таблице 7.

Т а б л и ц а 7

| Вместимость бутылок, мл | Показатель водостойкости, мл |
| --- | --- |
| От 50 до 250 включ. | 0,45 |
| Св. 250 до 1000 включ. | 0,35 |
| Св. 1000 | 0,30 |

П р и м е ч а н и е – Допускается бутылки для пива не испытывать на водостойкость методом выщелачивания внутренней поверхности.

5.1.26 Допускается заказчику при входном контроле водостойкость бутылок из бесцветного стекла для водки и ликероводочных изделий проверять методом адсорбции, ополаскивая их раствором хлоргидрата метиленовый голубой. Внутренняя поверхность бутылок после испытания не должна окрашиваться и изменять цвет.

5.1.27 Бутылки круглой формы должны выдерживать без разрушения в течение (60 ± 2) с внутреннее гидростатическое давление, указанное в таблице 8.

Т а б л и ц а  8

| Номер группы бутылок | Внутреннее гидростатическое давление Р60, МПа (кгс/см2), не менее |
| --- | --- |
| 1 | 1, 67 (17) |
| 2 (кроме бутылок для пива) | 1,57 (16) |
| 2 (бутылки для пива) и 3 вместимостью, мл: до 1000 включ. св. 1000 | 0,98 (10) 0,67 (7) |
| 4 вместимостью, мл: от 250 до 1000 включ. св. 1000 | 0,49 (5) 0,39 (4) |
| П р и м е ч а н и е – Бутылки вместимостью до 250 мл на внутреннее гидростатическое давление не испытывают. |  |

Допускается вычислять значения показателя сопротивления внутреннему гидростатическому давлению:

- Рt – при выдерживании образца в течение периода времени от 3 до 60 с по формуле

|  | (5) |
| --- | --- |

где Р60 – значение показателя давления, МПа, которое должен выдерживать образец в течение 60 с, указанное в таблице 8;

t – время выдерживания образца, с;

- Рн – при непрерывном подъеме давления по формуле

Рн = 1,38 Р60 + 0,1783,                                                (6)

где Р60 – значение показателя давления, МПа, которое должен выдерживать

образец в течение 60 с, указанное в таблице 8

5.1.28 Для бутылок некруглых форм значение показателя сопротивления внутреннему гидростатическому давлению допускается при необходимости устанавливать при испытании опытных партий и/или по согласованию с заказчиком в договорах (контрактах) на поставку продукции.

5.1.29 Бутылки для пива по требованию заказчика контролируют на вертикальную нагрузку, и они должны выдерживать без разрушения усилие сжатия в направлении вертикальной оси корпуса не менее 5000 Н.

5.1.30 Бутылки круглой формы по согласованию с заказчиком контролируют на прочность стенок корпуса под действием механического удара маятника маятникового копра методом А по ГОСТ 34381. Величина ударной нагрузки рекомендуется не менее 0,693 Дж (35 ips).

Бутылки другой формы подвергают испытанию методом Б по ГОСТ 34381. Величина начальной ударной нагрузки рекомендуется не менее 0,297 Дж (15 ips) с последующим прибавлением по 0,099 Дж (5 ips).

Предел приемлемого значения ударной нагрузки для бутылок другой формы, устанавливается совместным соглашением (программой испытания) изготовителя с заказчиком в зависимости от конфигурации бутылки. Для испытания отбирают произвольно не менее 20 шт. образцов бутылок с каждой формы стеклоформующей машины.

5.1.31 На наружную поверхность бутылок рекомендуется наносить защитно-упрочняющее покрытие, разрешенное для контакта с пищевыми жидкостями.

На бутылках с оксидно-металлическими покрытиями допускается иризация.

5.1.32 Толщина упрочняющего покрытия на венчике горловины бутылки рекомендуется не более 10 (1) СТU (нм), на корпусе – от 20 до 60 (от 2 до 6) СТU (нм). Толщину упрочняющего покрытия контролируют при необходимости и результаты приемки согласовывают с заказчиком.

5.1.33 Защитное покрытие должно обеспечивать скольжение бутылок в процессе испытания, при этом угол наклона бутылок к горизонтальной плоскости рекомендуется (15 ± 5) º. Защитное покрытие контролируют при необходимости и результаты приемки согласовывают с заказчиком.

5.2 Маркировка

5.2.1 Маркировка бутылок должна содержать:

- товарный знак или обозначение, позволяющие идентифицировать изготовителя;

- номинальную вместимость с указанием одной из единиц измерения (л, мл);

- дату изготовления (год – две последние цифры).

Допускается наносить:

- значение полной вместимости без указания единицы измерения или расстояние в миллиметрах от плоскости венчика горловины бутылок до уровня наполнения, соответствующего номинальной вместимости, с указанием единицы измерения (мм);

- обозначение маркировки латинскими буквами;

- точки после цифрового обозначения года, указывающие увеличение даты изготовления бутылок на соответствующее количество лет по числу точек, при условии неиспользования ресурса формы в год ее изготовления, или другие маркировочные обозначения по согласованию с заказчиком;

- знак обращения на рынке, если он утвержден законодательством государства, принявшего настоящий стандарт;

- номер формы.

Для бутылок вместимостью до 200 мл включительно допускается не наносить дату их изготовления.

5.2.2 Маркировку наносят на дно или нижнюю часть корпуса бутылки в процессе изготовления.

Допускается наносить маркировку частично на дно и частично на нижнюю часть корпуса бутылки.

При нанесении маркировки на нижнюю часть корпуса бутылки толщина знаков маркировки не должна выходить за наружные размеры корпуса, а при нанесении маркировки на дно – ниже кольцевой опорной площади дна.

5.2.3 Маркировка бутылки должна быть четкой и читаемой. Рекомендуемая минимальная высота маркировочных знаков приведена в таблице 9.

Т а б л и ц а 9

| Номинальная вместимость стеклянной бутылки, мл | Минимальная высота маркировочных знаков, мм |
| --- | --- |
| До 50 включ. | 2 |
| Св.50 до 200 включ. | 3 |
| Св.200 до1000 вкл. | 4 |
| Св.1000 | 5 |

5.2.4 Не допускается наносить на бутылку маркировку идентифицирующую заказчика.

5.2.5 Транспортная маркировка грузов – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков «Хрупкое. Осторожно!».

Допускается наносить дополнительно другие манипуляционные знаки по ГОСТ 14192 с учетом типа упаковки, условий транспортирования, если они предусмотрены в нормативных документах на конкретные виды бутылок или в договоре (контракте) на поставку.

5.2.6 Транспортная маркировка должна содержать информацию: буквенное обозначение материала GL – стекло, цифровой код цвета стекла (70 – бесцветное,

полубелое; 71 – зеленое; 72 – коричневое; 73 – для другого цветного стекла), пиктограмму о возможности использования стеклянной упаковки и посуды для пищевой продукции; символ (петля Мебиуса) о возможности утилизации упаковки и посуды.

Информация должна быть представлена на русском языке или государственном языке государства-члена Таможенного Союза, на территории которого данная продукция производится и/или реализуется заказчику.

5.3 Упаковка

Упаковка бутылок должна обеспечивать их защиту от загрязнений и атмосферного влияния при транспортировании и хранении. Типы упаковки и требования к качеству упаковки на конкретные виды готовой продукции, согласовывают с потребителем (заказчиком) и указывают в договоре (контракте) на поставку.

6 Правила приемки

6.1 Бутылки поставляют и принимают партиями. Контролируемая партия, поставляемая заказчику для единовременной приемки, должна быть изготовлена из стекла одной марки, состоять из бутылок одного типа и цвета, одинаковой вместимости.

6.2 Количество готовой продукции в поставляемой партии изготовитель согласовывает с потребителем (заказчиком) и указывает в сопроводительном документе.

6.3 При приемо-сдаточном контроле партии бутылок визуально определяют сохранность упаковки и наличие и правильность маркировки. Условия приемки партии с нарушенной упаковкой и маркировкой, не соответствующей требованиям настоящего стандарта (5.2.2–5.2.6, 5.3), указывают в договорах (контрактах) на поставку.

6.4 Для контроля качества бутылок принят двухступенчатый план при нормальном контроле. Методом случайного отбора из разных мест партии отбирают выборки в объемах, указанных в таблице 10.

Т а б л и ц а  10

| Объем партии, шт. | Код объема выборки | Выборка | Объем выборки, шт. | Общий объем выборки, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От 501 до 1200 включ. | J | Первая Вторая | 50 50 | 50 100 |
| От 1200 до 3200 включ. | К | Первая Вторая | 80 80 | 80 160 |
| От 3201 до 10000 включ. | L | Первая Вторая | 125 125 | 125 250 |
| От 10001 до 35000 включ. | M | Первая Вторая | 200 200 | 200 400 |
| От 35001 до 150000 включ. | N | Первая Вторая | 315 315 | 315 630 |

П р и м е ч а н и е – Выборка для контроля качества не должна содержать образцы со сколами, трещинами и бой. Они должны быть изъяты и заменены другими изделиями.

6.5 На соответствие требованиям настоящего стандарта контроль бутылок проводят по показателям качества, приведенным в таблице 11.

Т а б л и ц а 11

| Класс несоответствия качества | Контролируемые дефекты | Номер пункта, подпункта | Приемлемый уровень качества AQL, % |
| --- | --- | --- | --- |
| А | Критические дефекты | 5.1.5.1 | 0,25 |
| Б | Опасные дефекты | 5.1.5.2 ;. 5.1.22; 5.1.23; 5.1.27–5.1.30 | 1,0 |
| В | Значительные дефекты | 5.1.7; 5.1.8; 5.1.9; 5.1.11–5.1.18 | 2,5 |
| Г | Менее опасные дефекты | 5.1.5.5; 5.1.5.6; 5.1.6; 5.1.19–5.1.21 | 4,0 |
| Д | Неопасные дефекты | 5.1.5.4; 5.1.5.7; 5.1.5.8; | 6,5 |

6.6 Контроль бутылок на соответствие требованиям настоящего стандарта по качеству проводят по двухступенчатому нормальному плану выборочного контроля согласно таблицы 12.

Т а б л и ц а  12

| Код объема выборки | Выборка | Класс несоответствия качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | А |  | Б |  | В |  | Г |  | Д |  |
|  |  | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re | Ac | Re |
| J | Первая Вторая | 0 – | 1 – | 0 3 | 3 4 | 2 6 | 5 7 | 3 9 | 6 10 | 5 12 | 9 13 |
| K | Первая Вторая | 0 1 | 2 2 | 1 4 | 3 5 | 3 9 | 6 10 | 5 12 | 9 13 | 7 18 | 11 19 |
| L | Первая Вторая | 0 1 | 2 2 | 2 6 | 5 7 | 5 12 | 9 13 | 7 18 | 11 19 | 11 26 | 16 27 |
| M | Первая Вторая | 0 3 | 3 4 | 3 9 | 6 10 | 7 18 | 11 19 | 11 26 | 16 27 | 11 26 | 16 27 |
| N | Первая Вторая | 1 4 | 3 5 | 5 12 | 9 13 | 11 26 | 16 27 | 11 26 | 16 27 | 11 26 | 16 27 |
| П р и м е ч а н и е – В настоящей таблице применены следующие обозначения: Ас – приемочное число, Re – браковочное число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

По показателям класса несоответствия качества А контролируют всю выборку.

По показателям класса несоответствия качества Б – отжиг, термическую стойкость (5.1.22, 5.1.23), внутреннее гидростатическое давление (5.1.27, 5.1.28), сопротивление вертикальной нагрузке (5.1.29), ударную прочность (5.1.30) контроль проводят на отдельных выборках, каждую из которых допускается отбирать из партии бутылок в объеме по коду J

По показателям классов несоответствия качества В, Г и Д допускается контролировать выборку в объеме по коду J.

6.7 По результатам контроля первой выборки партию считают приемлемой, если количество несоответствующих бутылок в выборке меньше или равно Ас и неприемлемой, если количество несоответствующих бутылок в выборке превышает или равно Re.

Если количество не соответствующих бутылок первой выборки находится в интервале между Ас и Re, необходимо контролировать вторую выборку в объеме, заданном планом.

6.8 Количество несоответствующих бутылок в первой и второй выборках суммируют. Если суммарное количество несоответствующих бутылок менее Ас второй выборки или равно ему, то партию считают приемлемой. Если суммарное количество несоответствующих бутылок превышает Rе второй выборки или равно ему, то партию считают неприемлемой.

6.9 Допускается по согласованию с потребителем при приемо-сдаточном контроле применять план одноступенчатого или многоступенчатого выборочного контроля.

6.10 Для контроля водостойкости стекла (5.1.24) приготовляют образец из, отожженного стека или образец стеклянной бутылки из выборки, взятой из одной партии бутылок, поступивших на приемо-сдаточный контроль.

6.11 Для контроля водостойкости бутылок (5.1.25) отбирают:

- 15 образцов – для бутылок вместимостью от 50 до 100 мл включительно;

- 10 образцов – для бутылок вместимостью свыше 100 мл.

6.12 Для контроля водостойкости бутылок (5.1.26) раствором хлоргидрата метиленовый голубой отбирают 10 образцов. При появлении синей окраски на внутренней поверхности бутылок контроль водостойкости рабочим раствором хлоргидрата метиленовый голубой проводится на удвоенной выборке. При появлении синей окраски внутренней поверхности бутылок второй выборки контроль водостойкости проводят методом по ГОСТ 13905.

6.13 При несоответствии водостойкости стекла и бутылок требованиям 5.1.24, 5.1.25 партию считают неприемлемой не зависимо от результатов контроля по остальным показателям.

6.14 При несоответствии маркировки требованиям 5.2 заказчик имеет право не принимать поставленную партию бутылок.

6.15 Изготовителю допускается проводить текущий контроль качества бутылок по техническим документам организации изготовителя.

7 Методы контроля

7.1 Внешний вид, цвет, дефекты не подлежащие измерению, контролируют визуально. Допускается согласовывать с заказчиком или разработчиком стандарта контрольные образцы бутылок с дефектами.

7.2 Размеры пузырей, инородных включений и посечек контролируют измерительной лупой по ГОСТ 25706 или другими средствами измерения, обеспечивающими заданную точность измерения.

7.3 Размеры бутылки:

- диаметр корпуса;

- диаметр венчика горловины (внутреннего, наружного и по резьбе);

- овальность корпуса бутылки;

- овальность венчика горловины;

- высоту шва на корпусе;

- высоту шва на торце венчика горловины;

- высоту уголка;

- высоту укупорочного кольца на венчике горловины;

- толщину стенки корпуса, плечей и горловины бутылки;

- толщину дна контролируют по ГОСТ 32674.

П р и м е ч а н и е :

1. При контроле внутреннего диаметра горловины калибром его погружают в горловину бутылки вертикально по центру образца.

2. Измерения толщины корпуса бутылки проводят в разных точках плоскости по окружности в верхней части, в центре и у основания корпуса.

7.4 Высоту бутылки и непараллельность торца венчика горловины относительно дна бутылки контролируют по ГОСТ ISO 9009.

7.5 Вертикальность оси бутылки контролируют по ГОСТ ISO 9008.

7.6 Вместимость бутылок контролируют по ГОСТ ISO 8106. При использовании для контроля водопроводной воды учитывают поправку на плотность воды.

7.7 Остаточные напряжения в бутылках после отжига и свиль контролируют по ГОСТ 31292 или используя стандартные диски напряжения.

7.8 Термостойкость бутылок контролируют по ГОСТ 13903.

7.9 Сопротивление внутреннему гидростатическому давлению бутылок контролируют по ГОСТ 13904. При использовании импортного оборудования значения показателя сопротивления должны быть идентичны показателям, указанным в 5.1.27, 5.1.28.

7.10 Сопротивление вертикальной нагрузке бутылок контролируют по ГОСТ 33203.

7.11 Прочность стенок корпуса бутылок на удар контролируют по ГОСТ 34381

7.12 Загрязнения поверхности бутылок (5.1.5.8) моют вручную 0,5%-ным раствором натрия двууглекислого (ГОСТ 2156) или жидким мягким моющим средством в воде температурой (50 ± 5) °С в течение 2 мин и ее дальнейшим ополаскиванием в водопроводной воде. Мойку проводят без применения дополнительных средств абразивного действия. Допускается применять мягкую губку.

Бутылку считают соответствующей требованиям настоящего стандарта, если после проведения мойки на ее поверхности не обнаружены следы загрязнения.

7.13 Толщину защитно-упрочняющего покрытия измеряют с помощью измерительной системы, согласно инструкции, к ней: на венчике, в месте перехода горловины в корпус, на середине корпуса, в нижней части корпуса.

7.14 Контроль наличия защитно-упрочняющего покрытия, нанесенного на поверхность бутылок после выхода из печи отжига, проводят следующим образом: две бутылки с гладкой поверхностью помещают на горизонтальную плиту, фиксируя их таким образом, чтобы они во время контроля не сдвигались. Сверху на них кладут третью бутылку и наклоняют плиту, фиксируя угол наклона, при котором происходит соскальзывание бутылки. За угол наклона принимают среднее значение трех измерений.

Допускается контроль наличия защитно-упрочняющих покрытий на поверхности бутылок проводить другими методами, обеспечивающими технические требования настоящего стандарта.

7.15 Водостойкость стекла (5.1.24) контролируют методом по ГОСТ 33202.

7.16 Водостойкость бутылок (5.1.25) контролируют методом по ГОСТ 13905.

7.17 Контроль устойчивости к воде бутылок для водки и ликероводочных изделий методом адсорбции проводят следующим образом: отобранные образцы бутылок тщательно ополаскивают 2 раза водопроводной водой и 1 раз дистиллированной водой. В бутылки в зависимости от их вместимости наливают от 20 до 50 мл рабочего раствора хлоргидрата метиленовый голубой и смачивают внутреннюю поверхность бутылок, встряхивая их 2 – 3 раза. Затем немедленно ополаскивают 3 раза дистиллированной водой, опрокидывают бутылки вниз горловиной, выдерживают не менее пяти минут для того, чтобы стекла вода и осматривают их. Внутренняя поверхность бутылок должна соответствовать требованиям 5.1.26.

7.18 Контроль миграции вредных веществ из бутылок, контактирующих с алкогольной и безалкогольной пищевой продукцией, контролируют по технической документации государств, проголосовавших за принятие настоящего стандарта.

8 Транспортирование и хранение

8.1 Бутылку транспортируют всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Схему размещения упакованного груза рекомендуется согласовывать с заказчиком.

8.2 Условия хранения по ГОСТ 15150 с даты изготовления.

Условия хранения бутылок – 2 (закрытые неотапливаемые помещения) или 5 (навесы) по ГОСТ 15150–69 (раздел 10). Допускается хранение бутылок в условиях 9 (открытые площадки) по ГОСТ 15150–69 (раздел 10) не более 5 месяцев с даты их изготовления.

Рекомендуемые условия хранения бутылок для водки и ликероводочных изделий с даты их изготовления:

- в отапливаемых помещениях – не более 1 года;

- в помещениях без отопления – не более 5 месяцев;

- под навесом или на открытой площадке – не более 3 месяцев.

8.2 Допускается после окончания срока хранения бутылок проводить повторный контроль по требованиям 5.1.24, 5.1.25, 5.1.27–5.1.30. При положительных результатах контроля по согласованию с потребителем принимают решение о продлении срока хранения и/или использования бутылок.

9 Условия эксплуатации

9.1 Бутылки в холодное время года перед использованием должны быть выдержаны в помещении при температуре не ниже 15 ºС до тех пор, пока они не нагреются до температуры этого помещения.

9.2 Бутылки на всех участках технологического процесса их использования не должны подвергаться перепадам температур, превышающим значения, установленные для них в настоящем стандарте.

9.3 На всех участках перемещения бутылок, в процессе их использования, должны быть исключены удары, вызывающие их повреждение и разрушение.

9.4 Бутылки первой группы перед использованием рекомендуется мыть водой температурой не выше 35 ºС с применением моющих средств (или без них) и дальнейшим ополаскиванием водой с целью исключения влияния загрязнений внутренней поверхности бутылки на упакованную продукцию.

Библиография

| [1] Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 | «О безопасности упаковки» (принят решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 года № 769) |
| --- | --- |

УДК 66.172.6:621.798.147:006.354                        МКС 55.100

Ключевые слова: стеклянная упаковка, бутылки, классификация, технические требования, маркировка, упаковка, правила приемки, методы контроля и испытаний, транспортирование, хранение, эксплуатация

Руководитель разработки проекта стандарта:

Генеральный директор ООО «Эксперт-Стандарт»,

Председатель ТК (МТК) 074 «Стеклянная тара и посуда»,

канд. технических наук                                                                                    Л.С. Сергеева

Ответственный исполнитель:

Руководитель по стандартизации и

качеству ООО «Эксперт-Стандарт»,

Ответственный секретарь ТК (МТК) 074

«Стеклянная тара и посуда»                                                                          Н.С. Сергеева